Приложение к договору поставки

### УТВЕРЖДАЮ

### ИП Баландина Е.В.

### 01 января 2022г.

ИНСТРУКЦИЯ

По транспортировке, хранению изделий из оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием, а также  порядок и условия предоставления гарантии.

- 1.Общие положения.

- 1.1. Настоящая инструкция является приложением к счету на оплату Подписание счета на оплату обозначает согласие с условиями, прописанными в данной инструкции.

- 1.2. Настоящая инструкция регламентирует порядок транспортировки, хранения и условия предоставления гарантии на продукцию, указанную в п. l.3. и п.l.4.

- 1.3. К продукции с полимерным покрытием относятся следующие виды изделий:

- Металлочерепица.

- Профнастил  (Профилированный лист).

- Гладкий  лист.

- Металлосайдинг.

- Фасадная панель.

- Доборные элементы для металлочерепицы, сайдинга, фасадных панелей.

- Водосточная система

- 1.4. К продукции из оцинкованного проката относятся следующие виды изделий:

- Профнастил (Профилированный лист).

- Гладкий лист оцинкованный.

- Доборные элементы из оцинкованного проката.

- Профили оцинкованные строительные.

2. Погрузка на автотранспорт и выгрузка (разгрузка)

2.1. Продукция грузится в автотранспорт, с ровным и прочным кузовом, с длиной, не меньше длины листов.  Не допускается погрузка, на какой либо груз, из-за которого основание будет не ровным, а также возможно смещение этого груза. В случаях, когда клиент готов взять груз с нарушением правил транспортировки, то он берет ответственность на себя за сохранность груза, при этом оформляется соответствующая запись в отгрузочных документах, снимающая всю ответственность с производителя. Профилированные изделия при транспортировке должны  быть закреплены и надежно предохранены от перемещения и механического повреждения.

2.2. Погрузка и выгрузка профилированных изделий должна осуществляться в один ярус, при помощи подъемной техники с мягкими стропами, закрепляя их в нескольких точках, при длинах пачек более 6 метров - с помощью траверс (специального приспособления для равномерного распределения веса пачки при погрузочно-разгрузочных работах для предотвращения перелома листов). При подъеме пачки профилированных листов необходимо добиться, чтобы пачка приняла «дугообразную» форму по всей длине в продольном направлении.

2.3. При ручной загрузке/разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.

2.4. При ручной загрузке/разгрузке штучных изделий (без заводской упаковки) необходимо обеспечить максимальную фиксацию, не допускающую трение продукции между собой и кузовом автомобиля. При необходимости проложить между изделиями прокладочный материал (например: картон или упаковочную бумагу).

2.5. Любое перемещение профилированных изделий из проката оцинкованного необходимо производить только в перчатках или рукавицах, избегая касания поверхности покрытия голыми руками, т.к. в местах касания могут образоваться темные пятна.

2.6. Категорически запрещается:

- Выгружать профилированные листы на заводненные и загрязненные участки территории.

- Извлекать профилированные листы из пачки волоком.

- Допускать удары по профилированным листам, и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты во избежание нарушения поверхности покрытия.

- Снимать отдельные листы металлочерепицы с пачки можно только с предварительным небольшим смещением листа в сторону капиллярной канавки, с целью предотвращения появления сколов на ступеньке, которые могут возникнуть, если резко поднять лист металлочерепицы вверх.

- При снятии листов профилированного настила (профнастила) из пачки смещение вдоль запрещено! Листы профнастила должны подниматься строго вверх!                                                                                      Внимание! Неправильные погрузо-разгрузочные работы и транспортировка приводят к нарушению геометрии профилированных листов или повреждению полимерного покрытия!

3.Транспортировка продукции с полимерным покрытием (обязательные условия при большом количестве пачек/продукции – наличие стяжных ремней).  Профнастил, комплектующие изделия, металлочерепица, металлосайдинг, фасадные панели, плоский лист могут перевозиться любым видом транспорта, в соответствии, с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Особые условия транспортировки:

3.1. Укладка продукции

3.1.В кузове транспорта, на поверхности пола и стен кузова не должно быть острых элементов: гвоздей, мусора, наледи и других предметов. Выступающие части кузова должны быть соответствующим образом отделены от продукции пенополистирольными брусками, прокладками из фанеры или картоном.                                                                                3.2.Пачки профилированных листов,  металлочерепицы, сайдинга, фасадных панелей при транспортировке должны быть уложены на деревянные или из другого материала подкладки одинаковой толщины (не менее чем 50 мм), шириной не менее 100 мм и общей длиной больше пачки не менее чем на 100 мм, расположенные не реже, чем через 2 м. (если другое не предусмотрено заводской упаковкой ). Для транспортировки пачек в отдаленные районы, пачки профилей укладываются в усиленную упаковку.

3.2. Размещение продукции

3.2.1. При транспортировке профилированных листов, металлочерепицы, сайдинга, фасадных панелей должны быть размещены в один ярус. Допускается размещение транспортируемой продукции в два и более яруса, при условии, что нагрузка от всех профилей, расположенных над нижним профилем, не должна превышать 3000 кг/м.кв. Запрещается укладывать на изделия тяжелые грузы, могущие вызвать их деформацию!                                 3.2.2. Перед началом движения вся продукция  должна быть надежно зафиксирована в кузове при помощи стяжных текстильных ремней со средним шагом 1,5 м, но не менее двух ремней на одну пачку продукции, чтобы избежать перемещения или смещения продукции в кузове автотранспорта относительно друг друга.

4. Перевозка продукции

4.1.Необходимо избегать резких маневров и кренов груженого автотранспорта, а также выбирать скоростной режим с учетом качества дорожного покрытия (проселочная дорога, ямы, ухабы, выбоины, гравий, асфальт), с целью максимально оградить груз от вибрации и смещения.   Рекомендуемая скорость транспортного средства - не более 80 км/час.        4.2. В ходе транспортировки водитель должен периодически проверять стабильность груза и плотность связки. Если стяжные ремни не натянуты, то их необходимо затянуть. Не допускается соприкосновение продукции (пачек с продукцией) с элементами кузова автомобиля или с другой продукцией между собой, во избежание повреждений.

4.2. Климатические факторы

4.2.1. Транспортировка продукции на дальние расстояния (свыше 200 км) возможна только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т. д.).                                          4.2.2. Допускается, при малых расстояниях транспортировки (до 200 км), использование открытых автомашин, при условии, исключения попадания атмосферной влаги путем укрытия или упаковки влагонепроницаемой пленкой.

5. Хранение продукции с полимерным покрытием                                                                                   5.1. Сразу, после разгрузки продукции, следует снимать металлическую стяжку.  В ходе ее хранения, должны исключать механические повреждения, смещение листов относительно друг друга, контакт с черными металлами, медью и ее сплавами, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.                                                                                              5.2. Условия хранения  -  не отапливаемые помещения без прямого воздействия на продукцию солнечных лучей и дождя.                       5.3.Помещения, должны быть закрытые или другие, исключающие прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе. Например, каменные, бетонные, металлические, с теплоизоляцией и другие хранилища, расположенные в любых макроклиматических районах.                                                                            5.4. Избегать попадания влаги на листы профнастила, металлочерепицы и другой продукции с полимерным покрытием.                                                  5.5. Не допускается проводить рядом с местом хранения Продукции сварочные работы, работы с угловой шлифовальной машинкой-УШМ (болгарка) с абразивным кругом и другие подобные работы.             5.6.Продукция должна быть размещена на ровной горизонтальной поверхности, на деревянных подкладках: толщиной не менее 50 мм; шириной не менее 100 мм; общей длиной на 100 мм, превышающей ширину пачки; расположенных на расстоянии не более 2 м друг от друга. Расстояние между подкладками должно быть таким, чтобы не допустить провисания пачки листа между ними.

5.3. Срок и порядок хранения                                                                                    5.3.1. Допустимый срок хранения продукции с полимерным покрытием в заводской упаковке-не более двух недель, от момента доставки к месту применения (хранения) и до начала монтажа. При этом должны быть приняты дополнительные меры по исключению образования и накопления конденсата (влаги) внутри пачки.

- Такой мерой является расположение пачек с продольным уклоном не менее 3 градусов. У металлочерепицы наклон должен быть в сторону ската (слива).

- В противном случае, появившаяся влага будет влиять различными способами на изделие вместе с изменением (перепадом) температуры окружающей среды (в т.ч. низкой температуры и последующем размораживании; высокой температурой и последующем охлаждении и т.п.). Краска (покрытие), в таких случаях, обыкновенно вспучивается или вымачивается (киснет), что в дальнейшем приводит к отслоению защитно-декоративного покрытия.

- При хранении пачки должны быть размещены в один ярус. Допускается размещение хранимых профилированных листов, металлочерепицы и сайдинга в два и более яруса при условии, что нагрузка от всех профилей, расположенных над нижним профилем, не должна превышать 3000 кг/м.кв .

- При хранении пакеты (ящики) с элементами водосточной системы размещаются не более чем в три яруса.

5.3.2. При хранении продукции более 1 месяца, листы следует распаковать и переложить одинаковыми рейками (штабель до 70 см высотой).

5.3.3. Гарантийный срок хранения продукции не более двух месяцев.

6. Особые условия транспортировки и хранения продукции с оцинкованным покрытием.

6.1. При транспортировке и хранении оцинкованных профилированных листов без дополнительного защитно-декоративного покрытия особое внимание следует уделять исключению возможности попадания внутрь пачек влаги.                                                                                                                      6.2.  При попадании атмосферной влаги внутрь пакета, в темноте, коррозия  цинкового покрытия протекает значительно быстрее, чем на свету, и вызывает его поражение в виде белых пятен и подтеков.

6.3. Также, при хранении проката оцинкованного, необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами.

7. Гарантии на изделия из оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием

7.1. Срок действия гарантийных обязательств исчисляется с момента покупки изделий и составляет 6 месяцев.

7.2. Бремя доказывания соблюдения в течение всего  гарантийного срока правил транспортировки, хранения, эксплуатации лежит на Покупателе.

7.3. На изделия с маркировкой «Эконом», 2 сорт гарантия не распространяется.                                                                                                             7.4. Претензии по недостаткам изделий по качеству, в том числе по разнооттеночности  могут быть заявлены только до начала монтажа.

8. Виды дефектов, на которые распространяется гарантия

8.1. Отслоение и растрескивание покрытия с рабочей (лицевой) стороны изделия

8.2.Неравномерное, сильное изменение цвета (рекламации принимаются, если изменение четко видно и выделяется из окружающего материала с расстояния 15 метров).

8.3.Повреждения в результате коррозии.

9. 0бязательные условия предоставления гарантии

9.1. Осуществление механизированной погрузки и выгрузки изделий в заводской упаковке в соответствии с правилами транспортировки.

9.2. Осуществление доставки изделий к месту назначения в транспортном средстве с длиной кузова не менее длины изделия.

9.3. Хранение изделий в соответствии с инструкцией по хранению.                  9.4. Обеспечение свободного стока воды с поверхности изделий при эксплуатации.                                                                                                               9.5. Действие гарантии не распространяется на обязательства клиентов перед третьими лицами.

10. Дефекты, на которые не распространяется гарантия                                             10.1. Изменение глянца покрытия                                                                                 10.2. Равномерное изменение цвета, обесцвечивание, изменения в связи с загрязнением.                                                                                                                                  10.3. Коррозии кромки изделий, возникающей в результате обрезки.                       10.4. Возникновение механических и иных повреждений изделий, возникших вследствие нарушения обязательных условий предоставления гарантии, правил использования, хранения, транспортировки изделий, действий третьих лиц или непреодолимой силы.                                                                                                                               10.5. Обнаружение следов нарушения правил эксплуатации: следов ударов и механических повреждений (вмятины, зазубрины, деформация и.т.п.).                                   10.6. Повреждения покрытия вследствие воздействия исключительных атмосферных условий (при наличии в воздухе повышенной концентрации химически активных веществ, пыли, песка в больших количествах).                                                                      10.7. Попадание на изделие едких химических веществ, щелочей, кислот и т.п.                                                                                                                                      10.8. Повреждения вследствие резки абразивным кругом ("болгаркой"), а также все повреждения вследствие несоблюдения инструкций.